| SINTERIZZATRICE AUTOMATICA mod. 10STV, AD ATMOSFERA CONTROLLATA AD 1 STAZIONE 60kVA MONOFASE, 26TON. |
| --- |
| Caratteristiche principali |
|  Sinterizzatrice adatta per la produzione di segmenti e piccole serie di utensili diamantati. |
|  Sistema di riscaldamento stampo per attraversamento diretto di corrente alternata (effetto Joule). |
|  Sinterizzazione con stampi in grafite. |
|  Sinterizzazione in atmosfera controllata mediante vuoto/gas inerte di lavaggio programmabile. |
|  Termocoppia tipo K per temperature di lavoro fino a 1000°C. |
|  Raffreddamento piastre, trasformatore e camera vuoto con visualizzazione di flusso e temperatura dell’acqua. |
|  Trasformatore monofase da 60 kVA, (corrente massima limitata elettronicamente a 165A) con commutatore per 5 diverse tensioni tra gli elettrodi (limitazione corrente massima per il riscaldamento). |
|  Programma di gestione con cicli divisibili in 12 passi. Ogni passo comprende: |
|  temperatura, |
|  pressione |
|  limite max. di corrente |
|  tempo di riscaldamento |
|  tempo di mantenimento |
|  Forza di compressione controllata elettronicamente (loop system) |
|  Memorizzare fino a 100 programmi di sinterizzazione. |
|  Visualizzazione dei dati di processo (impostati e attuali) e allarmi. |
|  Macchina a norma CE. |
| Opzioni |
|  Controllo temperatura tramite pirometro ottico 350-1300 °C. |
|  Controllo altezza segmento durante la sinterizzazione (trasduttore lineare sul cilindro, risoluzione di 0,01mm) |
|  Filtro olio per abbattimento emissione fumi |
|  Sistema di acquisizione dati su PC esterno. |
|  Sistema rigenerativo per la riduzione della forza di compressione minima (da 1700 a 700 kg). |
|  Elettrodi in grafite e carbone amorfo |
|  Portastampi in alluminio. |
|  Piastre in grafite. |
|  Stampi in grafite. |
|  Predisposizione inserimento modem per teleassistenza |
| Dati tecnici |  |
|  Area sinterizzabile max. | 60 cm2 (850°C; 350kg/cm2) |
|  Alimentazione | 380 / 400V 3phs 50Hz |
|  Potenza massima assorbita | 60 kVA (165 A) |
|  Trasformatore | 60 kVA |
|  Forza di compressione (regoabile) | 1700 - 26000 kg |
|  Dimensioni elettrodi | 140 x 140x60(h)mm |
|  Dimensioni piastre | 250 x 250x60(h)mm |
|  Dimensioni utile portastampi | 168 x 148mm |
|  Altezza massima stampo | 135mm |
|  Consumo gas | 5 – 20 l/min N2/Ar2 (max. 5% H2) |
|  Consumo aria filtrata | 2 l/min 6 bar |
|  Consumo acqua industriale | 60 - 80 l/min 2–6 bar |
|  Colore | Da definire in fase d’ordine |
|  Dimensioni ingombro orientativo | 1700x1700x2100(h) mm |
|  Peso orientativo | 2000 kg |

MGM si riserva il diritto di modificare i dati tecnici qui esposti senza preavviso.