| SINTERIZZATRICE AUTOMATICA mod. 18STV, AD ATMOSFERA CONTROLLATA AD 1 STAZIONE 120 kVA TRIFASE, 95TON. |
| --- |
| Caratteristiche principali |
|  Sinterizzatrice adatta per la produzione di serie medie e grandi di segmenti, dischi a corona continua, mole per vetro ed altri utensili diamantati . |
|  Sistema di riscaldamento stampo per attraversamento diretto della corrente continua (effetto Joule). |
|  Sinterizzazione con stampi in grafite e in acciaio. |
|  Sinterizzazione in atmosfera controllata mediante vuoto/gas inerte di lavaggio, programmabile. |
|  Termocoppia tipo K per temperature di lavoro fino a 1000°C. |
|  Raffreddamento piastre, trasformatore e camera vuoto con visualizzazione di flusso e temperatura dell’acqua. |
|  Trasformatore trifase da 120 kVA, (corrente massima limitata elettronicamente a 210A) con commutatore per 3 diverse tensioni tra gli elettrodi (limitazione corrente massima per il riscaldamento). |
|  Programma di gestione con cicli divisibili in 12 passi. Ogni passo comprende: |
|  temperatura, |
|  pressione |
|  limite max. di corrente |
|  tempo di riscaldamento |
|  tempo di mantenimento |
|  Forza di compressione controllata elettronicamente (loop system) |
|  Memorizzare fino a 120 programmi di sinterzizzazione. |
|  Visualizzazione dei dati di processo (impostati e attuali) e allarmi. |
|  Macchina a norma CE. |
| Opzioni |
|  Codice a barre per selezione del programma di sinterizzazione. |
|  Controllo temperatura 350-1300 °C tramite pirometro a raggi infrarossi. |
|  Termocoppia tipo R per temperature di lavoro fino a 1200°C. |
|  Termocoppie aggiuntive di controllo. |
|  Controllo altezza segmento durante la sinterizzazione (trasduttore lineare sul cilindro, risoluzione di 0,01 mm) |
|  Filtro olio per abbattimento emissione fumi. |
|  Sistema per la riduzione della forza di compressione minima (da 4200 a 2400 kg). |
|  Sistema di acquisizione dati su PC esterno. |
|  Elettrodi in grafite e carbone amorfo |
|  Piastre in grafite. |
|  Stampi in grafite. |
|  Portastampi in alluminio. |
|  Predisposizione inserimento modem per teleassistenza |
| Dati tecnici |  |
|  Area sinterizzabile max. | 180 cm2 (850°C 350kg/cm2) |
|  Alimentazione | 380 / 400V 3phs 50Hz |
|  Potenza massima assorbita | 120 kVA (210 A) |
|  Trasformatore | 120 kVA trifase |
|  Forza di compressione (regolabile) | 4200 - 95000 kg |
|  Dimensione elettrodi | 225 x 225x60(h)mm |
|  Dimensione piastra | 400 x 400x60(h)mm |
|  Dimensione utile portastampi | 238 x 188mm |
|  Altezza massima stampo | 175mm |
|  Consumo gas | 15 – 25 l/min N2/Ar2 (max. 5% H2) |
|  Consumo aria filtrata | 2 l/min 6 bar |
|  Consumo acqua industriale (orient.) | 80 - 100 l/min 2–6 bar 10-20°C |
|  Colore | Da definire in fase d’ordine |
|  Dimensioni ingombro orientativo | 2050x2600x2100(h) mm |
|  Peso orientativo | 3500 kg |

MGM si riserva il diritto di modificare i dati tecnici qui esposti senza preavviso.