| SINTERIZZATRICE AUTOMATICA mod. IDRA 1T, A UNA STAZIONE 120 kVA, 42TON. |
| --- |
| Caratteristiche principali |
|  Macchina adatta per la produzione in continuo di segmenti diamantati. |
|  Il processo di sinterizzazione avviene in atmosfera controllata mediante immissione di gas inerte/riducente nella apposita camera fissata alla stessa testa. |
|  Controllo temperatura con termocoppia inserita automaticamente nel centro dello stampo. |
|  Termocoppia tipo K per temperature di lavoro fino a 1000°C. |
|  Sistema evacuazione e filtraggio fumi con filtro ad acqua |
|  Programma di gestione con cicli divisibili in 12 steps. Ogni step comprende: |
|  temperatura, |
|  pressione |
|  limite max. di corrente |
|  tempo di riscaldamento |
|  tempo di mantenimento |
|  La memoria permette di immagazzinare fino a 120 programmi di sinterizzazione. |
|  Magazzini di carico e scarico da 18 stampi. |
|  Alimentazione automatica da magazzino stampi. |
|  18 portastampi in alluminio speciali. |
|  Visualizzazione dei dati di processo (impostati e attuali) e allarmi. |
|  Macchina a norma CE |
| Opzioni |
|  Uscita analogica per la registrazione variabili di processo. |
|  Pirometro 350-1300°C da usare in alternativa alla termocoppia. |
|  Controllo altezza segmento durante la sinterizzazione (trasduttore lineare sul cilindro, risoluzione di 0.01 mm) |
|  Sistema di acquisizione dati su PC esterno. |
|  Sistema lettura codice a barre per la selezione automatica del ciclo di sinterizzazione a seconda del prodotto nel portastampo, completo di etichettatrice. |
|  Magazzini di carico/scarico fino a 64 stampi |
|  Portastampi in alluminio |
|  Elettrodi in grafite. |
|  Piastre in grafite. |
|  Stampi in grafite. |
|  Termocoppie |
|  Predisposizione inserimento modem per teleassistenza |
| Dati tecnici |  |
|  Area sinterizzabile max. | 110 cm2 (850°C 350kg/cm2) |
|  Tempo ciclo sinterizzaz. indicativo | 11 - 12 min. |
|  Produttività | 400-450 segm/h (40x2.8mm -90segm/stampo) |
|  | 200-220 segm/h (24x10mm - 44segm/stampo) |
|  Magazzini carico e scarico | n.18 stampi |
|  Alimentazione | 380 / 400V 3phs 50Hz |
|  Potenza massima assorbita | 120 kVA (175 A) |
|  Trasformatore | 120 kVA |
|  Forza di compressione (regolabile) | 3000 - 42000 kg |
|  Dimensioni elettrodi | 150 x 160x60(h)mm |
|  Dimensioni piastre | 150 x 160x65(h)mm |
|  Dimensioni utile portastampi | 193 x 158mm |
|  Altezza massima stampo | 110mm |
|  Consumo gas | 10 – 20 l/min N2/Ar2 (max. 5% H2) |
|  Consumo aria filtrata | 10 l/min 6 bar |
|  Consumo acqua industriale | 60-80 l/min 2–6 bar 10-20°C |
|  Colore | Da definire in fase d’ordine |
|  Dimensioni ingombro orientativo | 2700x2000x2500(h) mm |
|  Peso orientativo | 3000 kg |

MGM si riserva il diritto di modificare i dati tecnici qui esposti senza preavviso.